PPPA1000

PP膜材、片材及管材用工艺助剂

# 产 品 说 明 书

性能

。可明显消除PP薄膜、吹塑制品及片材、管材等产品表面的蛇皮纹及微小水波纹。使产品的透明度、平滑度、光亮度得到明显的提高。

。可消除设备模头唇口处的塑料积存，并明显改善“结焦”现象的发生。使生产顺利，废次品减少，停机清理模头唇口周期延长，生产效率得到相应提高。

。可降低PP熔体的塑化阻力，增加它的塑化效能，故熔体推出加快，提高PP膜材机械强度和生产效率。更能使色母（普通色母或特殊色母，特别是银色色母、金色色母等较难分散的色母）的着色力得到明显的提高，同时色母的分散均匀度也得到明显的提高。

其他特点

使产品平滑光亮，提高凹版印刷图案的层次感及油墨光亮度。

大幅度减少晶点引起的印刷次品（印刷白点）。

应用领域

凹版精细印刷膜材、重包装膜、多层共挤膜、PP单丝挤出、农膜、吹塑制品及片材、管材等

# 基本数据                    ASTM 测试标准                        数值

# 载体树脂                                                              PP

# 熔融指数                          D 1238                            11g/10min                 
比重                            D  792                              0.9

# 含湿率                                                              <1000 ppm

建议添加比例

时间                  加入量                 时间               加入量

第1-2小时                     5%                 第3-5小时                2%

第2-3小时                   3%                   72小时后              0.5-2%

注：72小时后的长期使用加入量视对膜品质要求、PP原料粘度、模头间隙、膜材厚度、膜材生产线速度等工艺条件而定。

储存方式及有效储存期

应长期储存在凉爽的仓库内。有效储存期二年以上。

食品接触安全性

符合美国FDA21 CFR 177.1520.要求，能与食品接触。

注意：产品不会对热封、电晕处理、印刷油墨或复合胶水附着性产生负面影响。

产品不会干扰常用添加剂效能，例如：爽滑剂，防粘结剂（开口剂），抗静电。