PEKK4000

透明开口剂

# 产 品 说 明 书

性能

。提高膜材抗粘结性能

。含高透明微晶玻璃，加入膜材后，不影响膜材原有的透明度

。不含爽滑剂，不影响膜材表面金属蒸镀、复合胶粘牢度

。即使在高比例加入时也不影响胶袋的热封口结合牢度

其他特点

。能严格保证膜材表面的微观平滑度，适合生产凹版印刷（亦称：铜版印刷或照相板印刷）用膜

。绝不有“走粉”情况

。即使在较高加入量情况下，也不会发生膜材拉力下降现象

。由于使用低硬度柔性微晶玻璃作为开口剂，因此对精密高速膜材生产设备的钢铁部件（例如螺杆及模头），   有良好的磨损保护性

应用领域

# 金属蒸镀膜、胶粘复合膜、凹版印刷膜、食品包装膜、重包装膜、多层共挤膜、高透光农膜等。

# 基本数据                    ASTM 测试标准                        数值

# 载体树脂                                                               LDPE

# 功能性助剂                                                            10%

# 熔融指数                          D 1238                             7g/10min

# 比重                            D  792                               0.98

# 含湿率                                                               <1000 ppm

（以上技术数据，只供参考之用）

建议添加比例

视乎产品要求、原料配方、膜材生产工艺条件、膜材使用环境温度而定

建议添加比率为0.5至2%

储存方式及有效储存期

应长期储存在凉爽的仓库内。有效储存期二年。

食品接触安全性

符合美国FDA 21 CFR 177.1520.要求，能与食品接触。