PEKS1000

经济型抗粘结（开口）/爽滑剂（复配）

# 产 品 说 明 书

性能

。提高膜材抗粘结及爽滑性

。采用高纯度芥酸酰胺，爽滑而无臭味

其他特点

。能严格保证膜材表面的微观平滑度，适合生产凹版印刷（亦称：铜版印刷，或照相板印刷）用膜

。即使在较高加入量情况下，也不会发生膜材拉力下降现象

。在正常加入量下，不影响凹版印刷油墨结合牢度和封口牢度

。价格经济实惠

应用领域

# 凹版印刷膜、食品包装膜、多层共挤膜、高透光性农膜等。

# 基本数据                    ASTM 测试标准                        数值

# 载体树脂                                                               LDPE

# 功能性助剂                                                              15%

# 熔融指数                        D 1238                             7g/10min

# 比重                            D  792                               0.9

# 含湿率                                                              <1000 ppm

# （以上技术数据，只供参考之用）

建议添加比例

。视乎产品要求、原料配方、膜材生产工艺条件、膜材使用环境温度而定。

建议的添加比率为0.5至2%

。如果加入过量的芥酸酰胺（爽滑剂），可能导致螺杆打滑，印刷油墨粘附不良，热封强度差等问题。

。如果膜材含有其它添加剂，如抗静电剂，紫外光吸收剂等，可能随爽滑剂而发生迁移。如产生上述问题，客户需要评估及调整添加剂整体配方，减低各迁移性添加剂的含量。

储存方式及有效储存期

应长期储存在凉爽的仓库内。有效储存期二年以上。

食品接触安全性

符合美国FDA21 CFR 177.1520.要求，能与食品接触。