PESH1000

高纯度、无味爽滑剂

# 产 品 说 明 书

性能

。有效减低膜材表面的摩擦系数，最终达到理想要求

。可降低膜材表面的摩擦系数，增加膜材表面的爽滑度

。适用于LDPE、LLDPE、PP、EVA片材及膜材，但不影响膜材的透明度

其他特点

。无臭、无味

。有助减低在吹膜过程中，膜材因经过各个辊轮所造成结团和粘结等问题

。膜材表面变得爽滑，可减低膜材加工过程中与各个辊轮的摩擦助力，最终加快生产率

。良好透光性

# 基本数据                    ASTM 测试标准                      数值

# 载体树脂                                                              LDPE

# 功能性助剂                                                             5%

# 熔融指数                          D 1238                            7g/10min

# 比重                              D  792                              0.94

（以上技术数据，只供参考之用）

建议添加比例

。视乎产品要求、原料配方、膜材生产工艺条件、膜材使用环境温度而定

。建议添加比率为0.3至2%

。如果加入过量的芥酸酰胺（爽滑剂），可能导致螺杆打滑，印刷油墨粘附不良，热封强度差等问题。

。如果膜材含有其它迁移性添加剂，如抗静电剂、紫外光吸收剂等。可能随爽滑剂而发生迁移。如产生上述问题，客户需要评估及调整添加剂整体配方，减低各迁移性添加剂的含量。

储存方式及有效储存期

应长期储存在凉爽的仓库内。有效储存期二年。

食品接触安全性

符合美国FDA 21 CFR 177.1520.要求，能与食品接触。