PELH1000

抗老化母粒

# 产 品 说 明 书

性能

。用于防止老化问题引起的材料物性老化、龟裂、颜色黄变

。特别适用于户外产品，能有效延长户外产品的使用寿命

应用领域

# 户外产品：建筑保护膜、农用膜、地膜、户外食品保护膜等。

# 基本数据                    ASTM 测试标准                        数值

# 载体树脂                                                               LDPE

# 熔融指数                          D 1238                             7g/10min

# 比重                            D  792                               0.94

# 含湿率                                                              <1000 ppm

# 有效抗老化剂                                                             20%

（以上技术数据，只供参考之用）

建议添加比例

对于一般的防止老化及黄变，添加量为1.5%

对较高要求的包装产品，添加量为3%

对特殊产品，例如要求保护年限超过2年的，添加量为4%—8%

储存方式及有效储存期

应长期储存在凉爽的仓库内。有效储存期二年。

食品接触安全性

符合美国FDA 21 CFR 177.1520.要求，能与食品接触。