PEKY1000

多功能高效长效抗氧母粒

# 产 品 说 明 书

性能

可用于防止各类氧化问题而引起的胶袋变黄问题，同时亦可有效地防止薄膜加工工艺（包括吹膜及挤出）过程中微小氧化晶点的产生，以进一步提高胶袋表面的平滑度，进一步提高胶袋表面的亮度有助于提高吹膜或挤出时的熔体粘度稳定性，使吹膜时泡体稳定，或提高挤出薄膜的厚度稳定性

HM13-09702对聚合物分子有完善的保护作用，能使PE或PP经多次再生而保持良好的机械性能。

其他特点

因采用国际上最新发展的高级助剂系统，能对塑料原料的氧化变黄，塑料原料中所含的某些助剂的氧化变黄，钛白粉氧化变黄（注：钛白粉的“光变黄”是另一种变黄机制，必须使用另一类助剂体系），有全面的保护作用。

助剂的分散度可达到“低微米级”的微粒直径。因此，效能高于一般抗氧种(母料）数倍。

应用领域

实物包装、购物袋、重包装等

# 基本数据                    ASTM 测试标准                      数值

# 载体树脂                                                              LDPE

# 熔融指数                          D 1238                             2g/10min

# 比重                            D  792                              0.94

# 含湿率                                                              <1000 ppm

# 功能性助剂                                                             10%

（以上技术数据，只供参考之用）

使用方法

- 对一般的防止胶袋变黄及防止氧化晶点生成的情况下，加入量为1%。但在经过对产品老化测试情况下（根据国标标准，测试温度为90度。测试时间，可根据用户要求而定），加入量可进一步降低，例如：0.6-0.8%。

- 对较高要求得包装胶袋，并要求胶袋在产品完成包装后，在长期的储存环境下不变黄，加入量为1.5-2%。

- 对特殊的产品，例如具有类似永久不变黄特性的包装材料，加入量为3%。

储存方式及有效储存期

应长期储存在凉爽的仓库内。有效储存期二年。

食品接触安全性

HM13-09702符合美国FDA 21 CFR 177.1520.要求，能与食品接触。