PEFW1000

防雾母粒

# 产 品 说 明 书

慨述

HM13-10051是内含高含量经确认可用于与食品接触的高效防雾母料，主要用于防止食品包装用塑料薄膜内雾的形成。

特征

*	易 加 工

*      起效快，时效长

*      适宜于储存和使用周期较长的薄膜

典型性能

熔融指数(190oC/2.16 kg)	:	55g/10 min

相容性				：	PE

外观颜色                  ：     浅白色

使用方法

该母料应在使用前与基本树脂预混，也可通过计量装置直接加进挤出机。

通常的添加量在3-10%，过量有可能对热封性能产生影响，建议做热封试验，

最理想的添加量必须经过试验确定。

# 包装、储存

HM13-10051被制成易于流动的粒状，便于加工成型，每袋25公斤包装。

开封使用后应在短期内使用完，避免吸潮影响性能。为确保品质,应储存在干燥通风处。

食品防雾性能等级：

| 描述 | 性能 | 等级 |
| --- | --- | --- |
| 小雾滴形成整层不透明 | A | 1 |
| 大水滴造成不透明或透明层 | A/B | 2 |
|  | B | 3 |
| 整层透明大水珠 | B/C | 4 |
|  | C | 5 |
| 随机分布或透明大水珠 | C/D | 6 |
| *处于等级D的薄膜就可视为具有普通应用效果的防雾性能 | D | 7 |
| 透明薄膜未看到有水份存在 | D/E | 8 |
|  | E | 9 |

免职声明：上述所提供的资料中包含的信息和建议是基于我们收集和认为是正确的数据。但是，在此的信息没有作表述或暗示的适宜用途的担保或任何其它保证或担保，同时我们对在此描述的产品的使用和加工的结果不承担责任。