PEPA1000

高速超薄及高速多层共挤膜材生产用工艺助剂

# 产 品 说 明 书

性能

。提高膜材表面光亮度。

。消除因低熔融指数（例如：Mi 1或以下）或茂金属催化MLLDPE引起的熔体破裂（鲨皮纹）及微观水波纹。

。减少由吹膜或挤出工艺所造成的晶点、微晶点。

。能在吹膜或挤出工艺条件不改变的情况下，自动提升吹膜或挤出速度10-15%，并能降低模头内压及主电机电力消耗。

。可降低模头温度10-15℃，使吹膜泡体稳定性提高，并有利于天气炎热期间提升生产速度。

其他特点

。能改善挤出设备的塑化效能，改善熔体流态，提高膜材的综合性能。

。使产品平滑光亮，提高凹版印刷图案的层次感及油墨光亮度。

。大幅度减少晶点引起的印刷次品（印刷白点）。

。效能高，是专用于新一代的高速、超薄多层共挤膜材生产线专用配方。

应用领域

凹版精细印刷膜材、重包装膜、多层共挤膜、农膜等。

# 基本数据                    ASTM 测试标准                        数值

# 载体树脂                                                            高纯LDPE

# 熔融指数                          D 1238                              7g/10min

# 比重                             D  792                              0.94

# 含湿率                                                              <1000 ppm

# （以上技术数据，只供参考之用）

建议添加比例

时间                  加入量                 时间               加入量

第1-2小时                     5%             第3-5小时                2%

第2-3小时                    3%             72小时后              0.1-2%

注：72小时后的长期使用加入量视对膜品质要求、PE原料粘度、模头间隙、膜材厚度、膜材生产线速度等工艺条件而定。

储存方式及有效储存期

应长期储存在凉爽的仓库内。有效储存期二年以上。

食品接触安全性

符合美国FDA21 CFR 177.1520.要求，能与食品接触。

注意：产品  不会对热封、电晕处理、印刷油墨或复合胶水附着性产生负面影响。

产品  不会干扰常用添加剂效能，例如：爽滑剂，防粘结剂（开口剂），抗静电剂等的效能。